ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

**Ковдра/текстиль**

**ЛОТ 1**

**Ковдра 140x200 см**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ 1.1** | Характеристика і норми | Потрібні мінімальні значення |
| Матеріал | Мінімум 30% натурального вовна. До 70% інших натуральних волокон (наприклад, бавовни чи суміші бавовни й синтетики). |
| Модель | Ткане, ворсоване у сухому вигляді з обох боків |
| Розміри / величина | 140 x 200 см +3% / -1%. Вимірюється на рівному стабілізованому зразку без складок. |
| Вага | Мінімум 500 г/м2. Показник визначається діленням загальної ваги на загальну площу поверхні. |
| Товщина за ISO 5084 | Мінімум 5 мм |
| Термостійкість за ISO 5085-1 | Мінімум TOG 2.5 (або 0,25мÂ².K/Вт), з округленням до найближчих 0,1 |
| Оздоблення  | Кетльований шов на відстані 10 мм від краю, 10-13 стібків на 10 см, або підсилена стрічка, або обметування з 4 сторін. |
| Органолептичний тест | Відсутність поганого запаху, не подразнює шкіру, відсутність пилу |
| Відсутність шкідливих летючих органічних сполук (ЛОС) |
| Придатність для використання людиною |
| Кольори | Будь-який темний однорідний колір, крім чорного, червоного або білого (тобто синій, сірий або коричневий) |
| Брендинг | Наочний логотип УВКБ ООН повинен бути пришитий або вставлений / надрукований / нанесений гарячим тисненням на ковдру, зокрема логотип (стійкий) має бути розташований у центрі ковдри або в одному куті. Розмір логотипу в центрі ковдри має становити 40 см завширшки та 48,88 см заввишки, а при розташуванні логотипу у куті ковдри – 20 см завширшки та 24,44 см заввишки.Логотип повинен бути виконаний білим або блакитним кольором, щоб контрастно виділятися на фоні ковдри.Специфікації гарнітури (шрифту) та кольору для друку:Шрифт: Helvetica Bold. Специфікація кольору: Pantone Blue 300 або quadrichrome (CMYK). C = 100%, M = 45%, Y = 0%, K = 0%Приклад: |

**Комплект постільної білизни**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ 1.2** | Характеристика і норми | Потрібні мінімальні значення |
| Матеріал | Мінімум 50% бавовни. До 50% інших волокон. |
| Склад / розміри / величина | Простирадла 145 x 210 см +3% / -1%. 2 шт.Наволочка 70 x 70 см. 1 шт. |
| Оздоблення | Простирадла обметані з 4 сторін. |
| Органолептичний тест | Відсутність поганого запаху, не подразнює шкіру, відсутність пилу |
| Відсутність шкідливих летючих органічних сполук (ЛОС) |
| Придатність для використання людиною |
| Кольори | Будь-які |

**Комплект рушників**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ 1.3** | Характеристика і норми | Потрібні мінімальні значення |
| Матеріал | Мінімум 50% бавовни. До 50% інших волокон |
| Склад / розміри / величина | Рушник 70 x 140 см +3% / -1%. 1 шт.Рушник 50 x 90 см +3% / -1%. 1 шт. |
| Вага | Мінімум 400 г/м2. Показник визначається діленням загальної ваги на загальну площу поверхні. |
| Органолептичний тест | Відсутність поганого запаху, не подразнює шкіру, відсутність пилу |
| Відсутність шкідливих летючих органічних сполук (ЛОС) |
| Придатність для використання людиною |
| Кольори | Будь-які |

**ЛОТ 2**

**Сумка господарча**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ 2** | Характеристика і норми | Потрібні мінімальні значення |
| Матеріал сумки | Поліпропілен |
| Матеріал ручок | Тканина ремінна плетена, 250 мкр (подвійна 2х125 мкр) |
| Модель | Сумка прямокутної форми, застібка блискавка, наявність бокової кишені  |
| Розміри / величина | Ширина 60см \* висота 50см \* глибина 40см |
| Кольори | Колір сумки – білий, колір ручок – блакитний  |
| Брендинг | Друг логотипу 1+1 (з двох сторін). Логотип має бути вставлений / надрукований / нанесений гарячим тисненням відповідно до наведеної схеми.Специфікації гарнітури (шрифту) та кольору для друку:Шрифт: Helvetica Bold. Специфікація кольору: Pantone Blue 300 або quadrichrome (CMYK). C = 100%, M = 45%, Y = 0%, K = 0%Приклад: |

\* ВСІ ЗОБРАЖЕНІ МАЛЮНКИ Є ЛИШЕ ІЛЮСТРАТИВНИМ МАТЕРІАЛОМ. ТОВАРИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ