*(неофіційний переклад)*

**ДОДАТОК A - Специфікація**

** до Запрошення Представництва УВКБ ООН до участі в тендері ITB 2021-06**

**НА УКЛАДЕННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ НА ЗАКУПІВЛЮ**

**будівельних матеріалів (виробів із деревини та коника покрівельного) для проектів УВКБ ООН з відновлення пошкоджених приватних будинків у Луганській та Донецької області Україні**

**КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ**

Тендерні пропозиції повинні підтверджувати можливість постачання наведеної нижче кількості продукції по категоріям (пропозиція може бути надана та оцінена на окрему(і) категорію, але на весь асортиментний ряд в межах категорії):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Категорія продукції** | **Найменування** | **Од. Виміру** | **Орієнтовна к-ть на рік** |
| 1 | Вироби з деревини | 25 х 100 х 4500 мм | шт | 57423 |
| 70 х 150 х 4500 мм | шт | 5413 |
| 70 х 100 х 4500 мм | шт | 680 |
| 20 х 25 х 3000 мм | шт | 2000 |
| 100 х 100 х 4500 мм | шт | 138 |
| 100 х 200 х 4500 мм (for rafters) | шт | 454 |
| 2 | Коник покрівельний | Цинкована сталь. 200x200x2000мм, 0,4-0,5мм товщина. | шт | 2718 |

Будь ласка, зверніть увагу, що кількість матеріалів заявлена для того, щоб учасники торгів мали уявлення про прогнозовані потреби. Це не є зобов'язанням УВКБ ООН замовити вище зазначену кількість товарів. **Кількість може змінюватись і буде залежати від фактичних потреб та наявних коштів**, шляхом надання окремих замовлень згідно Рамкової Угоди. У зв’язку с цим, просимо надавати ціни, що будуть актуальні незалежно від обсягу замовлених товарів.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ**

Тендерні пропозиції повинні відповідати специфікаціям продукції, які наведена нижче:

**Вироби з деревини**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значення** |
| Матеріал | Сосна або ялина, щільність P<0.5 (г/см3) |
| Якість сушки / вологість % | КАТ III / не більше 15% |
| Клас міцності / Стандарт | Для виробів з деревини 25 х 100 х 4500 mm:  Клас C27 згідно МГ В 52001  Для решти виробів з деревини:  Клас C24 згідно МГ В 52001 |
| Сорт | Сорт 2:  25 х 100 х 4500 мм  Сорт 1:  70 х 150 х 4500 мм  70 х 100 х 4500 мм  20 х 25 х 3000 мм  100 х 100 х 4500 мм  100 х 200 х 4500 мм (для крокв) |
| Антибактеріальна обробка | Так |
| Відхилення розмірів (по квалитету) відповідний ГОСТ 25346-89 | IT (13-17) |
| Відповідність вимогам радіологічного контролю / сертифікат | Так |
| Нормативний вміст CS-137 Бк/кг – не більше | 740 |
| Активність CS-137 Бк/кг – не більше | 5 |
| Сертифікат походження деревини та виготовлених з неї матеріалів | Так |
| Фітосанітарний сертифікат, виданий державною ветеринарною та фітосанітарною службою України | Так |
| Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на застосований антисептичний засіб | Так |
| Можливий термін постачання 20 % орієнтовного річного обсягу замовленої продукції, що зазначений в цьому документі | Не більше 30 календарних днів |

**Коник покрівельний**

Відповідність стандарту: ГОСТ 14918-80

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значення** |
| Тип | Край проката всередину |
| Розміри | 200\*200\*2000mm |
| Товщина | 0.4-0.5 |
| Матеріал | Цинкована сталь |
| Сертифікати | Якості |
| Можливий термін постачання 20 % орієнтовного річного обсягу замовленої продукції, що зазначений в цьому документі | Не більше 20 календарних днів |

**УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ**

Учасник тендеру повинен надати опис упаковки для транспортування та визначення пакувальної одиниці (ПО). Кількість предметів в кожній ПО повинна бути стандартною і разом з вагою, об'ємом ПО і обладнанням, необхідним для її вантажопереробки, повинна бути чітко вказана в технічній пропозиції. Кожна ПО повинна мати маркування із зазначенням її вмісту, а також номера замовлення.

**МОЖЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ**

Учасник тендеру повинен вказати свій річний обсяг виробництва. Виробнича потужність буде порівнюватися і вимірюватись проти пропозиції з найвищою продуктивністю.

Учасник тендеру повинен вказати можливий термін постачання 20% орієнтовного річного обсягу замовленої продукції (к-ть календарних днів після отримання замовлення). Також час, необхідний для виготовлення усього орієнтовного річного обсягу замовленої продукції (к-ть календарних днів після отримання замовлення).

Участник тендеру повинен надати інформацію щодо виробництва та зберігання матеріалів, а саме:

* Країна походження та місце виготовлення;
* Ємність складських приміщень;
* Адреса складування.

Та термін постачання 20% від орієнтовного річного обсягу продукції після отримання замовлення (включно з часом на виробництво), доставка до складу УВКБ ООН у м. Київ